Informacja do przedmiaru

Do prac murowych należy użyć cegły o następujących właściwościach i parametrach:

1. Do odbudowy elewacji oraz ścian wewnętrznych należy użyć cegły budowlanej nowej współcześnie wykonanej, pełnej o wymiarach odpowiadających cegle historycznej użytej do budowy obiektu twierdzy. W wewnętrznych, niewidocznych partiach ścian może zostać użyta na wypełnienie cegła pełna nowa o innych wymiarach.

2.Cegła budowlana pełna o wymiarach odpowiadających cegle historycznej (cegła gotycka) na ściany kazamat powinna spełniać wymogi (zgodnie ze specyfikacją techniczną):

- Nasiąkliwość nie może być większa od 6 %;

- Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 30 N/mm2

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu (badania wg. PN-70/B-12016)

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie.

3. Cegła budowlana pełna do wypełnienia muru spełniać wymogi (zgodnie ze specyfikacją techniczną):

- Nasiąkliwość nie może być większa od 15 %;

- Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 15 N/mm2

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu (badania wg. PN-70/B-12016)

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie.