**Informacja do kosztorysu**

**Do prac murowych należy użyć cegły o następujących właściwościach i parametrach:**

Cegła budowlana pełna o wymiarach odpowiadających cegle historycznej (cegła gotycka) na ściany kazamat powinna spełniać wymogi:

- Nasiąkliwość nie może być większa od 6 %;

- Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 30 N/mm2

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu (badania wg. PN-70/B-12016)

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wy­szczerbienie.

**Przemurowania należy wykonać specjalną zaprawą trassową do murów zawierających związki soli**.